附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青防水卷材检测设备 | 1 | 4.5 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 薄膜揉搓仪 | 1 | 4.8 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 工业集尘器 | 1 | 4 | 30自然日 | 2年 |
| 4 | 恒温水池 | 1 | 4 | 60自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包一   沥青防水卷材等7套检测设备技术要求

品目1    沥青低温柔性试验机

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材低温柔性》

产品标准：GB/T23457-2017《预铺防水卷材》

GB/T35467-2017《湿铺防水卷材》

GB/T23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB/18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB/18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、试验装置应与GB/T328.14-2007图1一致；

2、该设备由直径（20±0.1）mm不旋转的圆筒，直径（20±0.1）mm、（30±0.1）mm和（50                  ±0.1）mm的圆筒或半圆筒弯曲轴组成，该轴在两个圆筒中间，能向上移动，连个圆筒间的距离可以调节，即圆筒和弯曲轴间的距离能调节为产品标准中卷材的厚度，卷材厚度一般为1mm～5mm；弯曲轴包含三种规格（20±0.1）mm、（30±0.1）mm和（50±0.1）mm；

3、整个装置可以浸入温度范围在+20℃（低温柔性只能做低温）～-40℃，温度精度±0.5℃温度条件下的冷冻液中，冷冻液一般为乙醇/水混合物或丙烯乙二醇/水溶液；

4、弯曲轴从下面顶着试件的上升速度控制在（360±40）mm/min，且能使试件弯曲180°；

5、每次能测试5个或者以上试件。

三、设备必备配置：

1、主机一台

2、直径（20±0.1）mm、（30±0.1）mm和（50±0.1）mm的圆筒或半圆筒弯曲轴各1套(标配20/30/50各一套）。

品目2   沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2017《预铺防水卷材》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、 应符合GB/T23457-2017规定，由一个带有刻度的金属导管、可在其中自由运动的活动重锤、锁紧螺栓和半球形钢珠冲头组成。其中导管刻度长为1000mm±5mm，分度值为10mm，重锤质量500g±1g，钢珠直径12．7mm；

2、铝板：厚度不小于3mm；

3、标配的是嵌有不锈钢半的混凝土块。

三、设备必备配置：

1、主机一台；

2、500g重锤1个。

品目3   沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.25-2007《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材         抗静态荷载》

产品标准：GB/T23457-2017《预铺防水卷材》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

2、设备应能够两种方法A法和B法；

3、导轨应能在垂直方向移动，从试件表面计至少（40±2）mm

4、荷载杆：荷载杆和穿刺工具应调整到包括支撑圆片质量2kg；

5、荷载圆片由一个3kg和3个5kg质量圆片组成 ；

6、穿刺工具：10mm直径的球状，并用5mm的螺纹连接到荷载杆上，穿刺工具制造要求：

  - 不锈钢材料构成

  - 硬度50HRC

  - 球直径（10±0.05）mm

  - 表面，无印记并磨光。

三、设备必备配置：

1、主机一台；

2、穿刺工具一台；

3、检测试样是否刺穿的检验装置1台。

品目4   沥青和高分子防水卷材钉杆撕裂U型装置

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.18-2007

《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、仪器设备应满足标准GB/T328.18-2007  第5.2表述的试验装置。

三、设备必备配置：

撕裂装置1套

品目5   沥青持粘性测试仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T35467-2017《湿铺防水卷材》

GB/T23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、粘结用镜面不锈钢板厚度不小于1.5mm，且表面应光滑干净；

2、设备应一次性可以做5个试样，配备5个1kg砝码；

3、设备应配备计时装置，且试样掉落时能够自动计时 。

三、设备必备配置：

1、主机一台；

2、5个1kg砝码；自动计时器1套，精确至0.1s。

品目6   沥青耐热性挂件夹具

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T328.11-2007《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、悬挂装置应符合标准GB/T328.11-2007图1；

2、金属圆插销的插入装置，内径约4mm。

三、设备必备配置：

1、挂件1套；

2、带读数显微镜1套；

3、划线装置1个。

品目7  混凝土抗渗仪（抗窜水性试验机）

一、仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2017《预铺防水卷材》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、试验仪器压力范围在0—1.5MPa，精度达到0.05MPa及以上；

2、试验仪器能够持续加压、保压和稳压功能。

三、设备必备配置：

1、主机一台；

2、7孔压片1套，十字孔压片1套。

合同包2   薄膜揉搓仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

ASTM F392-2011（Reapproved 2015）挠性阻挡层材料耐挠曲度的试验方法

二、技术指标：

1、具备的功能

（1）适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗揉搓性能测试。

（2）适用于纸张材料的抗揉搓性能测试

2、主要技术要求

2.1揉搓频率	45次±2次/分钟

2.2揉搓角度	440°±4°

2.3水平行程	90mm～155 mm

2.4工位数量	4～8工位

2.5试样数量	≥4件

2.6试样尺寸	280 mm±2mm × 200 mm±2mm

★2.7试验模式  试样工位可在不同条件下的组合试验，能够实现ASTM F392-2011标准中的5种揉搓模式

模式 A：揉搓时间 60 分钟，揉搓次数 2700 次

模式 B：揉搓时间 20 分钟，揉搓次数 900 次

模式 C: 揉搓时间 6 分钟，揉搓次数 270 次

模式 D：揉搓 20 次

模式 E：短行程揉搓 20 次

2.8	系统设计：系统支持软硬件双重安全保护和自动复位功能

2.9揉搓试验仪至少应包含一个直径为 90±1mm 的直动轴以及一个直径为 90±1mm 的旋转轴。

2.10试验轴为开放性设计，防止造成试样的挤压。

2.11在行程的前 90mm, 通过槽轴驱动可完成角度为 440±4°的旋转动作，紧接着是一个行程为65mm 的直向动作。

★2.12仪器的动作包括往复的直向运动和旋转运动。

2.13仪器以每分钟 45±2 次循环运转。

★2.14结构设计：需具备多次试验的抗揉搓测试结构设计，提高测试的稳定性和仪器的耐用性，需提供相关技术证明材料。

三、设备必备配置：

1.	主机一台；

2.	微型打印机一套

四、合同及验收要求 ：

1.	签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2.	仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.	仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.	质保期：壹年内免费维修，如非人为因素损坏的一切维修服务((包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

5.	我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6.	保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.	免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

8.	总计不超过三次培训，每次提供不多于2个名额的免费再教育，地点在厂家的实验室。

合同包3  工业集尘器技术要求

一、主要设备要求

★1、电机功率/转速：1500瓦/2280-4275转/分钟（无极变速）；

★2、轴向离心强制分离技术使得粉尘分离效率提高至99.97%的前置粉尘分离效率；

★3、噪音低至61分贝的极低噪音水平；

4、低至50%的能耗；

5、永不堵塞的稳定吸力（静压力）；

6、集尘箱容积：≥120L；

7、进风口尺寸：≥100mm；

8、最大流量：≥1885m3/h；

9、最大静压力：≥4600Pa；

10、过滤网面积：≥7m2；

11、过滤等级：≥H13(HEP A)；

12、变频器：高于Siemens V20；

13、集尘收集口1套。

二、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：两年内免费维修(包含所有配件更换等)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 定期回访用户，每年保证1次上门回访(包括上门维修)，指导用户保养维护试验机。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包4    恒温水池技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16777-2008 《建筑防水涂料试验方法》

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》

JC/T 547-2017  《陶瓷砖胶粘剂》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、温度范围：RT+10℃~99℃；

2、降温速率：0.7～1℃/min；

3、升温速率：≥1℃/min；

★4、温度均匀度：≤2℃；

5、温度波动度：±0.5℃；

6、温度偏差：≤±2℃；

7、时间设定范围：0~9999小时；

8、工作室尺寸：700（D）×700（W）×500（H）。

- 设备必备配置：

1、内外壳采用优质304不锈钢板；

2、可编程温度控制器；

3、超温缺水保护；

4、原装进口制冷压缩机。

| 附件2 投标人报名表 |
| --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |