福建省地方标准《ASA合成树脂瓦》编制说明

ASA合成树脂瓦采用超高耐候工程树脂ASA作为表面材料，通过共挤工艺而成型的一种新型节能环保屋面装饰建筑材料，具有仿古琉璃瓦的外观，主要应用于高档别墅、园林楼阁、平改坡工程等屋面领域。它具有色彩鲜艳持久、抗负载性能卓越、抗腐蚀性能优异、自洁净性能好、防火性能优越、抗冲击性能良好、隔音效果好、卓越的防水性能、优异的绝缘性能、不含石棉及放射性元素、环保性、隔热性、安装便捷，并可回收利用，已被广泛运用于屋面领域，倍受消费者好评！

由于ASA合成树脂瓦主要用于工业和民用屋面装饰，与人们的生活息息相关。但目前此产品既无国家统一标准，也无福建省地方标准。仅有的住房和城乡建设部标准定额研究所制定的JG/T346-2011《合成树脂装饰瓦》标准未涉及产品的波高、波距、节距、宽度、20节瓦左右两侧长度偏差（弯曲度）、燃烧性能、耐冻融性能以及在东南沿海地区每年面临台风而涉及的防渗漏等要求。另外落锤冲击点位置、承载性能的承压面状态未明确，因此为了规范ASA合成树脂瓦的使用材料、性能指标、检验方法等，根据《中华人民共和国标准化法》要求特制定本标准。本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准术语和技术要求主要参考JG/T346-2011《合成树脂装饰瓦》标准，结合我省树脂瓦生产企业规模不大、生产工艺相近、产品结构基本一致等特点而制定。

具体制定如下：

一、本标准编制原则：

1、ASA合成树脂瓦与合成树脂装饰瓦特点一致，主要用于工业和民用屋面装饰，因此ASA合成树脂瓦表面性能应与合成树脂装饰瓦一致。

2、本标准适用于以ASA为表层、以PVC为里层共挤合成的树脂瓦。

二、指标确定

1、外观要求：与JG/T346-2011《合成树脂装饰瓦》标准一致。

2、规格尺寸：参考 JG/T346-2011《合成树脂装饰瓦》标准，增加或提高下列指标要求：

- ⑴、宽度：(1050±10)mm

- ⑵、波距：(160±0.5)mm

- ⑶、节距：(219±0.5)mm

- ⑷、波高：≥26mm

- ⑸、20节瓦左右两侧长度偏差：≤5mm，确保长瓦材的直线度，以便施工顺畅；

3、物理性能：

- ⑴、材料的维卡软化温度：由75℃提高到79℃，确保夏天时瓦材的强度，不至于晒软；

- ⑵、纵向回收率：由2%提高到2.5%，减窄瓦材两边的切割宽度；

- ⑶、落锤冲击性能：落锤高度由1m提高到1.5m，而且明确冲击点在波峰上；

⑷、承载性能：按比例缩小试验样品的尺寸为(300×210)mm，避免一般实验室无法满足试验所需的条件，明确承压压头的尺寸为（50×50）mm；

⑸、防渗漏试验：按照倾角为17.5°、跨距为660mm搭接固定在檩条上的瓦材，接缝处经受风速28m/s、雨量5mm/s叠加作用30min而不渗漏；

⑹、燃烧性能：水平燃烧达到FH-1级、垂直燃烧达到FV-0级；

⑺、耐冻融性能：试验后样品应无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象，确保瓦材在低温条件下也能正常使用；

本标准检验规则和标志、包装、运输及贮存均采用JG/T346-2011《合成树脂装饰瓦》标准。

《ASA合成树脂瓦》标准起草小组

2016年8月1日