福建省地方标准

《包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）通用技术条件》

编制说明

一、工作简况

1.任务来源

根据福建省质量技术监督局下达的2017年第二批福建省地方标准制修订计划项目的通知，批准由福建恩迈特新材料有限公司负责起草《包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）通用技术条件》地方标准的制定。

2.起草单位、协作单位

起草单位：福建恩迈特新材料有限公司

协作单位：福州大学、福建省长乐市伊纺达针纺有限公司

3.主要起草人

| 姓 名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑玉婴 | 女 | 教授 | 福州大学材料科学与工程学院 | 起草总负责 |
| 邓中文 | 男 | 工程师 | 福建恩迈特新材料有限公司 | 整体标准纲要技术要求 |
| 陈金恩 | 男 | 副教授 | 闽江学院、福建省长乐市伊纺达针纺有限公司 | 整体标准纲要技术要求 |
| 王振祥 | 男 | 工程师 | 福建恩迈特新材料有限公司 | 整体标准纲要技术要求 |
| 王光艳 | 男 | 市场经理 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 标准文本编辑、审核 |
| 林卓哲 | 男 | 技术主任 | 福建省宸琦新材料科技有限公司 | 标准文本编辑、审核 |

二、制定标准的必要性和意义

热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料，以尼龙或涤纶纤维为增强材料，两面覆以热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料的新型的环保材料，具有杰出的环保性能；具有优异的耐温性，使用温度范围为-50~+80℃；优异的耐磨性、耐油性、耐水性、防霉抗菌、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐穿刺等特性；适应高频焊接、高温焊接、黏胶、针车等加工工艺，可广泛应用于户外冰包、防水包、化妆包、日用品袋、便携式气袋等。

福建省是国内以及出口包袋制品的重要生产基地，目前省内用于加工包袋制品TPU材料生产企业规模一般均较小，而且分布较为分散，产品质量因缺少国家标准、行业标准和福建省地方性标准的要求，因此产品质量参差不齐，尤其会出现选材规格不当，材料性能不达标，水解以及发霉等品质问题，严重影响产品行业的发展。但目前此产品既无国家统一标准，也无福建省地方标准。因此为了规范热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料产品标准，根据《中华人民共和国标准化法》要求特制定本标准。

三、制定原则和依据：

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。

1、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料与橡胶或塑料涂覆织物特点一致，因此热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料卷装特性和表面性能与橡胶或塑料涂覆织物一致。理化性能检验参考橡胶或塑料涂覆织物的检验测试方法。

2、根据热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料实际使用要求，总结出其物性指标要求，并参考军用GJB 5482-2006 20L软有囊规范和GJB 7742-2013 2003系列软体贮水罐规范，新增防霉等要求。

3、本标准适用于以尼龙或涤纶纤维为增强材料，两面覆以热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料的包袋材料。

四、制定过程

本标准的制定工作自2017年2月5日省局立项通过后，着手开始调查研究、收集资料和相关标准理解，在综合研究调研的基础上，起草了《包装用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）通用技术条件》（征求意见稿）进行了修订，形成了标准送审稿，提交本次标准审定会审定。

五、技术内容说明

本次标准制订在力学性能指标上，根据热塑性聚氨酯弹性体（TPU）包袋材料实际使用要求，总结出其力学性能指标要求，并参考军用GJB 5482-2006 20L软油囊规范和GJB 7742-2013 2003系列软体贮水罐规范，新增防霉等要求。具体表现在以下几个方面：

- 参考GJB 5482-2006 20L软油囊规范中抗穿刺力的要求和试验方法

结合实际包袋使用要求，将20L软油囊的抗穿刺力指标下调了5N，制定了抗穿刺力的性能指标要求。

- 参考GJB 7742-2013 2003系列软体贮水罐规范中，作为储存饮用水

的容器，根据其防霉指标要求，直接制定本标准的防霉要求。

六、试验验证

根据该标准技术要求，福建恩迈特新材料有限公司对本标准进行了多次验证工作，所测项目均能达到该标准技术指标要求，并在第三方检测机构进行了验证。

标准起草小组

二○一七年五月二十五日