ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

塑料制品中全氟辛酸含量的测定 气相色谱法

Determination of Pentadecafluorooctanoic acid in plastic products—

Gas chromatography method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

福建省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由福建省产品质量检验研究院提出。

本标准由福建省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：福建省产品质量检验研究院。

本标准主要起草人：

本标准系首次发布。

塑料制品中全氟辛酸含量的测定 气相色谱法

- 范围

本标准规定了塑料制品中全氟辛酸含量的气相色谱测定方法。

本标准适用于塑料制品中全氟辛酸含量的测定，方法检出限为0.005mg/kg。

- 原理

试样破碎后经甲醇提取，用对甲苯磺酸和N,N'-二环己基碳二亚胺作衍生化试剂，将提取的全氟辛酸转化成全氟辛酸甲酯，用气相色谱测定，外标法定量。

- 试剂和材料

  - 除另有说明外，所用试剂均为分析纯。

  - 液氮。

  - 无水甲醇。

  - 对甲苯磺酸。

  - 全氟辛酸标准品：纯度＞99.0%。

  - 全氟辛酸甲酯标准品：纯度＞99.0%。

  - N,N'-二环己基碳二亚胺。

  - 标准工作溶液：用无水甲醇将全氟辛酸（3.5）配成质量浓度为0.5μg/mL、1μg/mL、5μg/mL、10μg/mL、20μg/mL、50 μg/mL的工作溶液。

- 仪器与设备

  - 气相色谱仪：配有电子捕获检测器（ECD）。

  - 分析天平：感量0.1 mg。

  - 高速粉碎仪。

  - 水浴锅。

  - 滤膜：0.22 μm有机相滤膜。

  - 氮吹仪。

- 试样

取有代表性的适量塑料制品样品，剪成约5mm×5mm，置于液氮（3.2）罐中冷却10 min后于高速粉碎机（4.3）粉碎，在粉碎过程中保持液氮的注入，取粉碎样进行试验。

- 分析步骤

  - 试样处理

称取2.0g（精确至0.0001g）样品于25mL的具塞三角瓶中，加入15mL无水甲醇（3.3）超声30min，过滤；在所得滤液中加入0.1g对甲苯磺酸（3.4）、1.0g左右N,N'-二环己基碳二亚胺（3.7）于40℃水浴超声5min。将所得溶液于40℃水浴氮吹近干，再用无水甲醇（3.3）定容到1.0mL，混匀待测。

  - 标准工作溶液处理

分别取3.8中全氟辛酸质量浓度为0.5μg/mL、1μg/mL、5μg/mL、10μg/mL、20μg/mL、50 μg/mL的标准工作溶液各1.0mL于6支25 mL的具塞三角瓶中，分别加入0.1g对甲苯磺酸（3.4）、1.0g左右N,N'-二环己基碳二亚胺（3.7）和15mL无水甲醇（3.3）于40℃水浴超声5min。将所得溶液于40℃水浴氮吹近干，再用无水甲醇（3.3）定容到1.0mL，混匀待测。

  - 空白实验

随行试样做空白试验。

  - 测定条件

- 6.4.1气相色谱条件

a）毛细管色谱柱：DB-5柱 (30 m×0.25 mm×0.25 μm)或性能相当的色谱柱；

b）柱温：初温40 ℃，保持1min，以10 ℃/min升温至80 ℃，再以20 ℃/min升温至260 ℃，保持5 min；

c）进样口温度：250 ℃；

d）检测器温度：300 ℃，尾吹流量：25mL/min；

- 载气（N2）：流速为1.0 mL/min ，纯度≥99.999%；

- 进样方式：脉冲分流进样，脉冲压力35psi，脉冲时间0.75min，分流比为10:1；

- 进样量：1μL。

- 6.4.2标准曲线的制作

按6.6.1规定设定的仪器操作条件，待仪器稳定后，对标准工作溶液（6.2）进行测定。以标准工作溶液（3.8）中全氟辛酸浓度为横坐标（单位为μg/mL），以对应全氟辛酸峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。色谱图参见附录A。

- 6.4.3试样溶液的测定

按6.6.1规定设定的仪器操作条件，待仪器稳定后，对处理好的样品溶液（6.1）进行测定，扣除空白值，得到全氟辛酸峰面积值。

- 结果计算

按式下式计算样品中全氟辛酸的含量：

X=C×V×f×10−3m×10−3…………………………………………………………（1）

式中：

X———样品中全氟辛酸的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C———试样溶液中全氟辛酸的含量，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V———定容体积，单位为毫升（mL）；

f———稀释因子；

m———样品质量，单位为克（g）；

计算结果保留到小数点后一位。

- 精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过其算术平均值的10%。

- 其他

全氟辛酸方法检出限为0.005mg/kg。

- （资料性附录）
附录A

_________________________________