拟批准的196种食品包装材料用食品添加剂

| 序号 | CAS号码 | 中文品名 | 英文品名 | 拟批准的使用范围 | 最大使用量 | 特定迁移量/ 最大残留量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10043-52-4 | 氯化钙 | Calcium chloride | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC,PVDC, UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 100-51-6 | 苯甲醇 | Benzenemethanol | 纸 | 4.0% |  |  |
|  | 100-51-6 | 苯甲醇 | Benzenemethanol | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC, PVDC, UP:4.0% |  |  |
|  | 10124-56-8；68915-31-1 | 六偏磷酸纳 | Sodium hexametaphosphate | 纸 | 1.0% |  |  |
|  | 101981-91-3 | 淀粉三磷酸四氢酯,2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚氯化物钠盐 | Starch, tetrahydrogen triphosphate, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio) propyl ether, chloride, sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 102-76-1 | 1,2,3-丙三醇三乙酸酯 | 1,2,3-propanetriol, triacetate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 102-76-1 | 1,2,3-丙三醇三乙酸酯 | 1,2,3-propanetriol, triacetate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 102-76-1 | 1,2,3-丙三醇三乙酸酯 | 1,2,3-propanetriol, triacetate | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 10279-57-9 | 水合二氧化硅 | Hydrated silica | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 2-ETHYLHEXANOL | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 2-ETHYLHEXANOL | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg(SML) |  |
|  | 107-22-2 | 乙二醛 | Glyoxal | 纸 | 按生产需要适量使用 | 1.5 mg/dm2(QM) |  |
|  | 110-19-0 | 乙酸异丁酯 | isobutyl acetate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 110-19-0 | 乙酸异丁酯 | isobutyl acetate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 110-85-0 | 哌嗪 | Piperazine | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 11138-66-2 | 黄原胶 | Xanthan Gum | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 111-90-0 | 二甘醇乙醚 | Diethylene glycol monoethyl ether | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 111-90-0 | 二甘醇乙醚 | Diethylene glycol monoethyl ether | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112484-42-1 | 2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚支链淀粉氯化物磷酸酯 | Amylopectin, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio) propyl ether, chloride, phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112-53-8 | 十二醇 | Dodecan-1-ol | 塑料 | PE,PET,PA,PP,PS,AS,ABS,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112-53-8 | 十二醇 | Dodecan-1-ol | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 112-80-1 | (Z)-9-十八烯酸；油酸；顺-9-十八烯酸 | OLEIC ACID | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 113894-86-3 | 氧化支链淀粉 | Starch, Amylpectin, oxidized | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 12040-43-6 | 硅铝酸钠镁 | Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 12040-43-6 | 硅铝酸钠镁 | Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 120962-03-0 | 低芥酸菜子油 | Canola Oil | 塑料 | PE, PP, PS, AS, ABS, PA, PC, PET:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1224447-95-3 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯-聚四氢呋喃醚的嵌段共聚物与马来酸酐的反应物 | Polybutyleneterephthalate-polytetramethyleneglycol block copolymer, reaction products with maleic anhydride | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg（马来酸酐：SML）；0.6 mg/kg（四氢呋喃：SML）；5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） | 平均分子量（Mw）100,000以上，马来酸酐改性量小于1% |
|  | 1224447-95-3 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯-聚四氢呋喃醚的嵌段共聚物与马来酸酐的反应物 | Polybutyleneterephthalate-polytetramethyleneglycol block copolymer, reaction products with maleic anhydride | 塑料 | PET,PBT：按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg（马来酸酐：SML）；0.6 mg/kg（四氢呋喃：SML）；5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） | 平均分子量（Mw）100,000以上，马来酸酐改性量小于1% |
|  | 12251-44-4 | 硅酸铝钾 | Potassium aluminum silicate | 塑料 | PP、PE:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 122-99-6 | 2-苯氧基乙醇 | 2-Phenoxy ethanol | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 123-86-4 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 12671-74-8 | C.I.溶剂黄98 | C.I. Solvent Yellow 98 | 塑料 | PC：0.05%；PEI：0.20% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 127-08-2 | 乙酸钾 | Potassium acetate | 塑料 | PE,PP,PS,ABS,PC,PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-08-2 | 乙酸钾 | Potassium acetate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-09-3 | 醋酸钠、乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-09-3 | 醋酸钠、乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-09-3 | 醋酸钠、乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-09-3 | 醋酸钠、乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt | 塑料 | PET:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 127-09-3 | 醋酸钠、乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1302-78-9 | 膨润土 | Bentonite | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1309-37-1 | 氧化铁 | Iron oxide | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1309-37-1 | 氧化铁 | Iron oxide | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1309-37-1 | 氧化铁 | Iron oxide | 塑料 | PBT,PEI,PPE：3.0% |  |  |
|  | 1309-42-8 | 氢氧化镁 | Magnesium hydroxide | 塑料 | PE, PP, PS, AS, ABS, PA, PET, PC, PVC, PVDC, UP：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1309-42-8 | 氢氧化镁 | Magnesium hydroxide | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | potassium hydroxide | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | potassium hydroxide | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | potassium hydroxide | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 132-27-4 | 1,1'-联苯-2-醇钠盐 | (1,1'-Biphenyl)-2-ol, sodium salt | 纸 | 0.01% |  |  |
|  | 132-27-4 | 1,1'-联苯-2-醇钠盐 | (1,1'-Biphenyl)-2-ol, sodium salt | 橡胶 | 5.0% |  |  |
|  | 132-27-4 | 1,1'-联苯-2-醇钠盐 | (1,1'-Biphenyl)-2-ol, sodium salt | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1327-39-5 | 硅酸铝钙 | Silicic acid, aluminum calcium salt | 塑料 | PP,PE:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1332-37-2 | 氧化铁 | Iron oxide | 粘合剂 | 3.0% |  |  |
|  | 1332-37-2 | 氧化铁 | Iron oxide | 涂料 | 3.0% |  |  |
|  | 1332-37-2 | 氧化铁 | Iron oxide | 橡胶 | 3.0% |  |  |
|  | 1332-37-2 | 氧化铁 | Iron oxide | 塑料 | PP,PE,PS,PVC,PA,PC,ABS,AS,PET,UP:3.0% |  |  |
|  | 1332-58-7 | 高岭土 | Kaolin | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1332-58-7 | 高岭土 | Kaolin | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1332-58-7 | 高岭土 | Kaolin | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1338-43-8 | (Z)-单-9-十八烯酸脱水山梨醇酯 | Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1344-00-9 | 硅酸铝钠 | Sodium aluminum silicate, Na Alu silicate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 13463-67-7 | 二氧化钛 | Titanium oxide | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 13463-67-7 | 二氧化钛 | Titanium oxide | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 13676-91-0 | C.I.溶剂黄163 | C.I. Solvent Yellow 163 | 塑料 | PC，ABS：0.10% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 139-33-3 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | Ethylene diamine tetraacetic acid, disodium salt | 塑料 | PVDC：0.2% |  |  |
|  | 139-33-3 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 140-88-5 | 丙烯酸乙酯 | ethyl acrylate | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | Acetic acid ethyl ester | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 142-72-3；16674-78-5 | 乙酸镁(乙酸镁四水合物) | Magnesium acetate;magnesium acetate, 4-hydrate | 塑料 | EVOH：1.0% |  |  |
|  | 143-19-1 | (Z)-9-十八烯酸钠盐 | 9－Octadecenoic acid（9Z）－,sodium salt | 塑料 | PE，PP：20mg/m2 | 2.0 mg/kg(SML) |  |
|  | 143-28-2 | 油醇，順-9-十八烯醇 | Oleyl alcohol | 塑料 | PVC：3%（垫圈中不超过1%） |  |  |
|  | 144-55-8 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 144-55-8 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 144-55-8 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 塑料 | PVC,PA,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 144-55-8 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 玻璃 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 14807-96-6 | 滑石粉 | Talc | 塑料 | PEI,PPE,PBT,POM,PBT,TPC-ET:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 153250-52-3 | N,N’-二环己基-2,6-萘二甲酰胺 | N,N’-dicyclohexyl-2,6-naphthalenedicarboxamide | 塑料 | PP：0.20% | 5.0 mg/kg（SML） |  |
|  | 1592-23-0 | 硬脂酸钙 | Calcium Stearate | 纸 | 1.0% |  |  |
|  | 160535-46-6 | N,N’,N”-三(2-甲基环己基)-1,2,3-三甲酰胺丙烷 | N,N’,N’’-tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propanetricarboxamide | 塑料 | PP：0.25% | 5.0 mg/kg（SML） |  |
|  | 16291-96-6 | 木炭 | CHARCOAL CARBON | 涂料 | 1% |  |  |
|  | 16294-75-0 | C.I.溶剂橙63 | C.I. Solvent Orange 63 | 塑料 | PC,PBT: 0.10% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 16674-78-5 | 乙酸镁 | Magnesium acetate | 塑料 | 聚酯树脂：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 168075-67-0；112143-71-2 | 双甘油硬脂酸酯 | Fatty acids, C14-18,esters with polyglyderol | 塑料 | PVC,PE,PP:2.0% |  |  |
|  | 175669-64-4 | 淀粉丁二酸氢酯,2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚的氯化物 | Starch, hydrogen butanedioate, 2-hydroxy-3-trimethylammonium chloride propyl ether | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 1934-21-0 | 4,5-二氢-5-氧代-1-（4-磺基苯基）-4-[4-磺基苯基-偶氮]-1H-吡唑-3-羧酸的三钠盐 | PYRAZALONE CLASS YELLOW DYE | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 203255-81-6 | 2-(1,1-二甲基乙基)-6-甲基-4-(3-((2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)二苯并[d,f][1,3,2]二恶磷环庚烷-6-基)氧基)丙基)苯酚 | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-4-(3-((2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)- dibenzo(d,f)(1,3,2)dioxaphosphepin-6-yl)oxy)propyl) | 塑料 | PE：0.35%；PP：0.5%、PS：0.5%、PA：0.1% | 5.0 mg/kg(SML，以物质中磷酸和磷酸盐及其水解产物计) |  |
|  | 2090-5-3 | 苯甲酸钙盐 | Calcium benzoate | 塑料 | PVC：2% |  |  |
|  | 21295-57-8 | C.I. 溶剂红149 | C.I. Solvent Red 149 | 塑料 | ABS：0.5% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 221897-48-9 | 氧化淀粉,2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚氯化物 | Starch 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride, oxidized | 纸 | 按生产需要适量使用；次氯酸钠最大使用量5.5% |  |  |
|  | 23570-56-1 | 碳酸锆钾 | Potassium zicornium carbonate | 纸 | 1.25 mg/dm2（以二氧化锆计） |  |  |
|  | 25103-74-6 | 丙烯酸甲酯与乙烯的聚合物 | Ethylene-Methyl Acrylate Copolymer | 塑料 | PA、POM、PBT、PET、TPC-ET：按生产需要适量使用 | 6.0 mg/kg（丙烯酸甲酯：SML） |  |
|  | 25191-90-6 | 癸二酸与六氢化-2H-吖庚因-2-酮、1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | Decanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | 塑料 | PA，POM，PBT：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 25608-26-8 | 甲基丙烯酸、乙烯的共聚物钠盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, sodium salt | 塑料 | PE，PA，PET,POM，PBT,TPC-ET：按生产需要适量使用 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML） |  |
|  | 25608-26-8 | 甲基丙烯酸、乙烯的共聚物钠盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, sodium salt | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 25608-26-8 | 甲基丙烯酸、乙烯的共聚物钠盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, sodium salt | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 25722-45-6；107001-49-0 | 2,5-呋喃二酮与1-丙烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with 1-propene | 塑料 | PC，ABS，PBT，PEI，PPE：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26266-58-0 | 脱水山梨醇三油酸酯 | Sorbitan Trioleate | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26658-19-5 | 山梨醇酐叁硬脂酸酯或脱水山梨醇三硬脂酸酯 | Sorbitan tristearate 或Sorbitan, trioctadecanoate (9CI) | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26658-19-5 | 山梨醇酐叁硬脂酸酯或脱水山梨醇三硬脂酸酯 | Sorbitan tristearate 或Sorbitan, trioctadecanoate (9CI) | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PA,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26658-19-5 | 山梨醇酐叁硬脂酸酯或脱水山梨醇三硬脂酸酯 | Sorbitan tristearate 或Sorbitan, trioctadecanoate (9CI) | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 26658-19-5 | 山梨醇酐叁硬脂酸酯或脱水山梨醇三硬脂酸酯 | Sorbitan tristearate 或Sorbitan, trioctadecanoate (9CI) | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 2673-22-5 | 硫代丁烯二酸-1,4-二(十三烷基酯)钠盐 | Sodium 1,2-bis(tridecyloxycarbonyl) ethanesulphonate | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PA,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 | 5mg/kg(SML) |  |
|  | 2673-22-5 | 硫代丁烯二酸-1,4-二(十三烷基酯)钠盐 | Sodium 1,2-bis(tridecyloxycarbonyl) ethanesulphonate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 5.0 mg/kg(SML) |  |
|  | 2673-22-5 | 硫代丁烯二酸-1,4-二(十三烷基酯)钠盐 | Sodium 1,2-bis(tridecyloxycarbonyl) ethanesulphonate | 纸 | 按生产需要适量使用 | 5.0 mg/kg(SML) |  |
|  | 27215-38-9 | 甘油单，双月桂酸酯 | Lauric acid, mono，di ester with glycerol | 塑料 | PVC,PE,PP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 27321-72-8；3940-98-6 | 聚甘油脂肪酸酯 | Polyglycerol esters of fatty acid | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PA,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 28516-43-0 | 甲基丙烯酸、乙烯的聚合物锌盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, Zinc salt | 塑料 | PA，POM，PBT, PET, TPC-ET：按生产需要适量使用 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML）；25.0 mg/kg(SML，以锌计) |  |
|  | 28516-43-0 | 甲基丙烯酸、乙烯的聚合物锌盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, Zinc salt | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML）；25.0 mg/kg(SML,以锌计) |  |
|  | 29160-13-2 | 1 -丁烯与1 -丙烯的聚合物 | 1-Butene, polymer with 1-propene | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 29894-35-7 | 聚甘油聚蓖麻酸酯 | Polyglycerol-polyricinoleate | 塑料 | PVC,PE,PP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 31069-12-2；106177-14-4 | 2,5-呋喃二酮与1-丙烯和乙烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-propene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg(SML，以马来酸计） |  |
|  | 3159-62-4 | 12-羟基十八酸钙(2:1) | Calcium 12-hydroxystearate | 塑料 | POM：1.0% |  |  |
|  | 31727-13-6 | 己二酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、顺十八碳烯-9-酸的聚合物 | Adipic acid, polymer with pentaerythritol and (Z)-octadec-9-enoic-acid | 塑料 | PVC：5.0% |  |  |
|  | 32535-84-5； 68309-95-5 | 碳酸锆铵 | Ammonium zicornium carbonate | 纸 | 1.0 mg/dm2（以二氧化锆计） |  |  |
|  | 3844-45-9 | 食用亮蓝 | Food dye and colorant blue | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 4851-50-7 | 1,4-双[[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]氨基]-5,8-二羟基-9,10-蒽基二酮 | Solvent Green 28 | 塑料 | PC：0.2%； PEI: 0.3% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 491589-22-1 | (1R, 2S)-rel-1,2-环己烷二甲酸钙盐 (1:1) | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, calcium salt (1:1), (1R, 2S)-rel- | 塑料 | 聚烯烃：0.25% | 5.0 mg/kg（SML） |  |
|  | 497-19-8 | 碳酸钠 | Carbonic acid disodium salt | 玻璃 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 50-81-7 | 抗坏血酸 | Ascorbic acid | 纸 | 0.021 g/m2 |  |  |
|  | 5355-16-8 | 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | Acetic and fatty acid esters of glycerol | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 538-24-9 | 甘油三月桂酸酯 | Dodecanoic acid, 1,2,3-propanetriylester | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 557-04-0 | 硬脂酸镁 | Octadecanoic acid, magnesium salt | 粘合剂 | 25.0% |  |  |
|  | 557-04-0 | 硬脂酸镁 | Octadecanoic acid, magnesium salt | 纸 | 25.0% |  |  |
|  | 557-07-3 | (Z)-9-十八烯酸锌盐 | Zinc oleate | 塑料 | PVC：3% |  |  |
|  | 55963-33-2 | 磷酸酯双淀粉 | Distarch Phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 56-81-5 | 丙三醇 | Glycerol或1,2,3-Propanetriol | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 57-11-4 | 硬脂酸 | Octadecanoic acid | 塑料 | PEI,PPE,PBT:1.0% |  |  |
|  | 57-50-1；50-99-7；8029-43-4 | 蔗糖, 葡萄糖, 葡萄糖浆 | Saccharose, glucose, glucose syrup | 纸 | 1.0% |  |  |
|  | 57-55-6 | 丙二醇 | Polypropylene glycol | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 584-08-7 | 碳酸钾 | Potassium carbonate | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC, PVDC, UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 584-08-7 | 碳酸钾 | Potassium carbonate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 584-08-7 | 碳酸钾 | Potassium carbonate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 584-08-7 | 碳酸钾 | Potassium carbonate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 5949-29-1 | 柠檬酸一水合物 | Citric acid, monohydrate | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 60-00-4 | 乙二胺四乙酸 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine] | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 60-00-4 | 乙二胺四乙酸 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine] | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 60-00-4 | 乙二胺四乙酸 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine] | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 60-33-3 | 亚油酸 | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)- | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 62568-11-0 | 山梨聚糖单二十二烷酸酯（二十二烷基二酸山梨醇单酯） | Sorbitan monobehenate | 塑料 | PVDC：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 628-63-7；624-41-9 | 乙酸正戊酯/乙酸-2-甲基丁基酯 | Acetic acid, pentyl ester/ 1-Butanol, 2-methyl-, acetate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 628-63-7；624-41-9 | 乙酸正戊酯/乙酸-2-甲基丁基酯 | Acetic acid, pentyl ester/ 1-Butanol, 2-methyl-, acetate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 628-63-7；624-41-9 | 乙酸正戊酯/乙酸-2-甲基丁基酯 | Acetic acid, pentyl ester/ 1-Butanol, 2-methyl-, acetate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 63055-37-8；11120-02-8 | 磷酸淀粉 | Starch phosphate, Amylopectin, phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 63148-62-9 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | Siloxanes and Silicones, di-Me | 粘合剂 | 0.02% |  |  |
|  | 63148-62-9 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | Siloxanes and Silicones, di-Me | 油墨 | 1.0% |  |  |
|  | 63625-36-5；107137-84-8 | 2,5-呋喃二酮与乙烯和1-丁烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with 1-butene and ethane | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg(SML，以马来酸计） |  |
|  | 64-02-8 | 乙二胺四乙酸四钠盐 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine], tetrasodium salt | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64-02-8 | 乙二胺四乙酸四钠盐 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine], tetrasodium salt | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64-02-8 | 乙二胺四乙酸四钠盐 | N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine], tetrasodium salt | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64-19-7 | 乙酸 | Acetic acid | 玻璃 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64742-54-7 | 加氢石油重烷烃馏分 | Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64742-54-7 | 加氢石油重烷烃馏分 | Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 64742-54-7 | 加氢石油重烷烃馏分 | Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 65996-62-5 | 氧化淀粉 | Oxidized starch | 纸 | 8.0% |  |  |
|  | 65996-62-5 | 氧化淀粉 | Oxidized starch | 粘合剂 | 8.0% |  |  |
|  | 65996-63-6 | 酸处理淀粉 | Acid treated starch | 纸 | 8.0% |  |  |
|  | 661-19-8 | 1-二十二醇 | Docosan-1-ol | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PA,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 661-19-8 | 1-二十二醇 | Docosan-1-ol | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 67-63-0 | 异丙醇 | Isopropanol | 合成纤维/薄膜（玻璃纸，羟乙基纤维素薄膜） | 按生产需要适量使用 | 0.1%（QM） |  |
|  | 67-63-0 | 异丙醇 | Isopropanol | 纺织品 | 按生产需要适量使用 |  | 仅可用于干燥食品 |
|  | 67-63-0 | 异丙醇 | Isopropanol | 金属 | 按生产需要适量使用 | 23.25 mg/m2（0.015 mg/inch2）(QM) |  |
|  | 67762-90-7 | 二甲基硅氧烷与二氧化硅的反应产物 | dimethyl siloxane, reaction product with silica | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 67762-90-7 | 二甲基硅氧烷与二氧化硅的反应产物 | dimethyl siloxane, reaction product with silica | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 67762-90-7 | 二甲基硅氧烷与二氧化硅的反应产物 | dimethyl siloxane, reaction product with silica | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 67762-90-7 | 二甲基硅氧烷与二氧化硅的反应产物 | dimethyl siloxane, reaction product with silica | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68-04-2 | 柠檬酸钠 | sodium citrate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68-04-2 | 柠檬酸钠 | sodium citrate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68187-08-6 | 乙酰化氧化淀粉 | Acetylated oxidized starch | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68201-49-0 | 羊毛脂蜡 | Lanolin wax | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68258-85-5 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯、乙烯、四氟乙烯的共聚物 | Tetrafluoroethylene-ethylene copolymer | 涂料 | 按生产需要适量使用 | 0.05 mg/kg（四氟乙烯：SML） |  |
|  | 68296-59-3 | 溶剂黄104 | Solvent Yellow 104 | 塑料 | ABS：0.1% | 0.5 μg/kg（SML） |  |
|  | 68424-61-3 | 甘油C16－18和C18不饱和脂肪酸酯 | Glycerides, C16-18 and C18-unsatd. mono- and di- | 塑料 | PVC,PE,PP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68476-25-5 | 长石矿 | Feldspar-group minerals | 塑料 | PP、PE：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68476-38-0 | 褐煤蜡甘油酯 | Glycerides,montan-wax | 塑料 | PA, PP, PC, PE, PET, PS, ABS, PVC, PVDC, UP，PBT，HDPE, PMMA, PUR, POM：3% |  |  |
|  | 68584-86-1 | 2-羟丙基酸水解淀粉醚 | Starch, acid hydrolyzed 2-hydroxypropyl ether | 纸 | 8% | 400 mg/kg(SML) |  |
|  | 68611-44-9 | 二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物 | Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica | 塑料 | PET：0.1%；PP：0.5% |  | 不能用于100℃以上加热 |
|  | 68649-83-2 | 富马酸化松香酸钾盐 | resin acids and rosin acids, fumarated, potassium salts | 纸 | 2.5% |  |  |
|  | 68783-41-5 | 氢化二聚脂肪酸 | unsaturated dimerized fatty acids (C-18), hydrogenated | 塑料 | PET：23% |  |  |
|  | 68915-31-1 | 聚磷酸钠盐 | sodium polyphosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 68936-82-3 | 2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚支链淀粉氯化物 | amylopectin, 2-hydroxy-3-trimethylammonium chloride propyl ether | 纸 | 5.0% |  |  |
|  | 69102-90-5 | 端羟基聚丁二烯 | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydroxy-terminated | 塑料 | PET：0.5% | ND（1,3-丁二烯:SML，DL=0.02 mg/kg） |  |
|  | 70775-94-9；91082-17-6 | C10-18-烷基磺酸苯酯 | Sulfonic acids, C10-18-alkane, phenyl esters | 塑料 | PVC：46.0% |  | 不能接触油脂类食品 |
|  | 70775-94-9；91082-17-6 | C10-18-烷基磺酸苯酯 | Sulfonic acids, C10-18-alkane, phenyl esters | 橡胶 | 10.0% |  | 接触食品不超过24小时 |
|  | 72968-71-9 | 4-氰基-5-[[5-氰基-2,6-二[(3-甲氧基丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]-3-甲基-2-噻吩羧酸甲酯 | 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-cyano-5-[[5-cyano-2,6-bis[(3-methoxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-3-methyl-, methyl ester | 塑料 | PS, AS, ABS, PC, PVC：按生产需要适量使用；PET: 0.1% |  | 不能用于接触含10%以上乙醇的食品 |
|  | 7379-28-4 | 乙二胺四乙酸钠盐 | Glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis[n-(carboxymethyl)-, sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7447-40-7 | 氯化钾 | Potassium chloride | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7447-40-7 | 氯化钾 | Potassium chloride | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 74-85-1 | 乙烯 | ethylene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 74-85-1 | 乙烯 | ethylene | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 74-85-1 | 乙烯 | ethylene | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 74-85-1 | 乙烯 | ethylene | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7487-88-9 | 硫酸镁 | Magnesium sulfate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 75641-02-0 | 2-[(1,3-二氢-1,3-二氢-1,3-二氧-2H-异吲哚基)甲基]-5,12-二氢喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮 | 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7620-77-1 | 12-羟基硬脂酸锂(1:1) | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, lithium salt (1:1) | 塑料 | 0.2% | 0.6 mg/kg（SML） |  |
|  | 7631-86-9 | 二氧化硅 | Silicon dioxide | 塑料 | EVOH：2.0% |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 塑料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-86-9；112945-52-5；112926-00-8 | 二氧化硅，无定形 | silicon dioxide (synthetic amorphous) | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-99-4 | 硝酸钠 | Sodium nitrate | 塑料 | PE,PP,PS,ABS,PC,PVDC:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-99-4 | 硝酸钠 | Sodium nitrate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-99-4 | 硝酸钠 | Sodium nitrate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-99-4 | 硝酸钠 | Sodium nitrate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7631-99-4 | 硝酸钠 | Sodium nitrate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7632-05-5 | 磷酸，钠盐 | Phosphoric acid, sodium salt | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7664-38-2 | 磷酸 | Phosphoric acid | 塑料 | PEI,PPE,PBT,PS,PET,PS,AS,PVDC,PVC:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7664-38-2 | 磷酸 | Phosphoric acid | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7664-38-2 | 磷酸 | Phosphoric acid | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7664-38-2 | 磷酸 | Phosphoric acid | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7664-93-9 | 硫酸 | Sulphuric acid | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7681-52-9 | 次氯酸钠 | Sodium hypochlorite | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7722-84-1 | 过氧化氢 | hydrogen peroxide | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7722-88-5 | 焦磷酸钠 | Sodium pyrophosphate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7722-88-5 | 焦磷酸钠 | Sodium pyrophosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7757-82-6 | 硫酸钠 | Sodium sulfate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7757-82-6 | 硫酸钠 | Sodium sulfate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7757-82-6 | 硫酸钠 | Sodium sulfate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7757-82-6 | 硫酸钠 | Sodium sulfate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7757-82-6 | 硫酸钠 | Sodium sulfate | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-11-4 | 磷酸氢二钾 | Dibasic potassium phosphate | 塑料 | PE,PP,PS,ABS,PC,PVDC:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-11-4 | 磷酸氢二钾 | Dibasic potassium phosphate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-11-4 | 磷酸氢二钾 | Dibasic potassium phosphate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-11-4 | 磷酸氢二钾 | Dibasic potassium phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-11-4 | 磷酸氢二钾 | Dibasic potassium phosphate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-16-9 | 焦磷酸二氢二钠 | Disodium pytophosphate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-16-9 | 焦磷酸二氢二钠 | Disodium pytophosphate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-16-9 | 焦磷酸二氢二钠 | Disodium pytophosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-16-9 | 焦磷酸二氢二钠 | Disodium pytophosphate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7758-29-4 | 三聚磷酸钠；三磷酸五钠；磷酸五钠；STPP | Sodium tripolyphosphate; Pentasodium triphosphate; Sodium triphosphate; STPP | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-71-4 | 5,5-二甲基海因 | 5,5-Dimethylhydantoin | 纸 | 0.05%（以纤维干重计） |  |  |
|  | 7775-27-1 | 过硫酸钠 | sodium persulfate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7775-27-1 | 过硫酸钠 | sodium persulfate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | Potassium dihydrogen phosphate | 塑料 | PE,PP,PS,ABS,PC,PVDC:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | Potassium dihydrogen phosphate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | Potassium dihydrogen phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | Potassium dihydrogen phosphate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7782-63-0 | 硫酸亚铁 | Ferrous Sulfate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7782-63-0 | 硫酸亚铁 | Ferrous Sulfate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7782-63-0 | 硫酸亚铁 | Ferrous Sulfate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7783-20-2 | 硫酸铵 | ammonium sulfate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7783-20-2 | 硫酸铵 | ammonium sulfate | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7783-20-2 | 硫酸铵 | ammonium sulfate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7783-20-2 | 硫酸铵 | ammonium sulfate | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7783-28-0 | 磷酸氢二铵 | diammonium phosphate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC, PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 7786-30-3 | 氯化镁 | Magnesium Chloride | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 塑料 | PE,PP,PS,AS,ABS,PA,PET,PC,PVC,PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 77-92-9 | 柠檬酸 | Citric acid | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 78-40-0 | 磷酸三乙酯 | Triethyl phosphate | 塑料 | 不饱和聚酯：2.0% |  |  |
|  | 78-40-0 | 磷酸三乙酯 | Triethyl phosphate | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 78-59-1 | 异佛尔酮 | Isophorone | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 78-59-1 | 异佛尔酮 | Isophorone | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 78-59-1 | 异佛尔酮 | Isophorone | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 78-96-6 | 1-氨基-2-丙醇 | 1-Amino-2-propanol | 纸 | 用作二氧化钛悬浮液的分散剂,用量不超过二氧化钛重量的0.68% |  |  |
|  | 79-21-0 | 过氧乙酸 | Peracetic acid | 纸 | 0.1% |  |  |
|  | 8002-13-9 | 菜籽油 | Rape oil | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8002-13-9 | 菜籽油 | Rape oil | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8002-43-5 | 卵磷脂 | Lecithin | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8002-43-5 | 卵磷脂 | Lecithin | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8008-57-9 | 甜橘油 | Orange oil | 纸 | 按生产需要适量使用 | 0.001 μg/kg(QM) |  |
|  | 8012-95-1；8042-47-5 | 白矿物油 | White Mineral Oil | 塑料 | PET,PEI,PPE,PBT,PVC:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8015-86-9 | 巴西棕榈蜡 | Carnauba wax | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 8015-86-9 | 巴西棕榈蜡 | Carnauba wax | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg（SML） |  |
|  | 8015-86-9 | 巴西棕榈蜡 | Carnauba wax | 纸 | 按生产需要适量使用 | 1.15 μg/kg（SML） |  |
|  | 8017-16-1 | 聚磷酸 | Polyphosphoric acid | 塑料 | PET：150 ppm |  |  |
|  | 80498-15-3 | 漆酶 | laccase | 纸 | 0.5mg/kg | ND（QM） |  |
|  | 85023-55-8 | 2,5-呋喃二酮与乙烯，1-丙烯和1-己烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with ethene 1-hexene and 1-propene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg(2,5-呋喃二酮：SML，以马来酸计）； 3.0 mg/kg（1-丙烯：SML） |  |
|  | 85244-45-7；114571-44-7 | 2,5-呋喃二酮与乙烯和1-辛烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-octene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30.0 mg/kg(2,5-呋喃二酮：SML，以马来酸计）； 5.0 mg/kg（1-辛烯：SML） |  |
|  | 85711-49-5；74504-64-6 | 双甘油月桂酸酯 | Fatty acids, coco, esters with oxybis(propanediol) | 塑料 | PVC,PE,PP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 86286-09-1；108388-93-8 | 2,5-呋喃二酮与乙烯和1-己烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-hexene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 882073-43-0 | 1,2,3-三脱氧-4,6:5,7-双-O-[(4-丙苯基)亚甲基]-壬醇 | Nonitol, 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]- | 塑料 | PP：0.5% | 5.0 mg/kg（SML） |  |
|  | 89-65-6 | D-异抗坏血酸 | Erythorbic acid | 纸 | 3.25mg/kg | 0.2 μg/kg（SML） |  |
|  | 9000-70-8 | 明胶 | Gelatin, a glue of animal origin | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9001-05-2 | 过氧化氢酶 | catalase | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9001-19-8 | α-淀粉酶 | α-amylase | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9001-62-1 | 脂肪酶 | triacylglycerol acylhydrolase | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9003-27-4 | 聚异丁烯 | Polyisobutylene | 塑料 | PE：0.5%；PS，PP：按生产需要适量使用 |  | 在PE中的最大使用量0.5%为接触油性食品时的限量 |
|  | 9003-55-8 | 乙烯基苯与1,3-丁二烯的聚合物 | Styrene-butadiene copolymer | 塑料 | PP,PE,PS，BDR,EVA：按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9003-55-8 | 乙烯基苯与1,3-丁二烯的聚合物 | Styrene-butadiene copolymer | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9003-55-8 | 乙烯基苯与1,3-丁二烯的聚合物 | Styrene-butadiene copolymer | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9004-32-4 | 羧甲基纤维素钠（C.M.C） | Sodium Cerboxymethylcellulose (C.M.C) | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9004-32-4 | 羧甲基纤维素钠（C.M.C） | Sodium Cerboxymethylcellulose (C.M.C) | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9004-53-9 | 糊精 | Dextrin | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9005-25-8 | 淀粉 | Starch | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9005-25-8 | 淀粉 | Starch | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9005-25-8 | 淀粉 | Starch | 塑料 | ABS,AS,PA,PC,PE,PET,PP,PS,PVC, PVDC,UP:按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9005-25-8 | 淀粉 | Starch | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9005-27-0 | 羟乙基淀粉 | Hydroxyethyl starch | 纸 | 7.0% |  |  |
|  | 9006-26-2；106343-08-2；63625-36-5；31069-12-2 | 2,5-呋喃二酮与乙烯的聚合物；2,5-呋喃二酮与1-丁烯和乙烯的聚合物；2,5-呋喃二酮与乙烯和1-丙烯的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with ethane；2,5-Furandione, polymer with 1-buten and ethane；2,5-Furandione, polymer with ethene and1-propene | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 | 30mg/kg(SML，以马来酸计） |  |
|  | 9009-32-9 | 聚1,2,3-丙三醇十八酸酯 | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, octadecanoate | 塑料 | PVDC：1.0% |  |  |
|  | 9012-54-8 | 纤维素酶 | Cellulase | 纸 | 按生产需要适量使用 | ND(QM) |  |
|  | 9014-1-1 | 蛋白酶 | subtilisin | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9025-57-4 | 木聚糖酶 | endo-1,4-β-xylanase | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9033-35-6；9032-75-1；9025-98-3 | 果胶酶 | pectin lyase/polygalacturonase/pectinesterase | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9044-17-1 | 异丁烯/丁烯的共聚物 | isobutylene/butene copolymer | 塑料 | PE：2% |  |  |
|  | 9045-28-7 | 醋酸酯淀粉 | Starch acetate | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 9049-76-7 | 羟丙基淀粉 | Hydroxypropyl Starch | 纸 | 8% | 400mg/kg(SML) |  |
|  | 91051-00-2 | C8-C10脂肪酸锌盐 | zinc salt of fatty acids, C8-C10 | 塑料 | PVC瓶盖垫圈：2.0% | 25 mg/kg（SML，以锌计） |  |
|  | 94-13-3 | 对羟基苯甲酸丙酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester | 粘合剂 | 0.001% |  |  |
|  | 94-13-3 | 对羟基苯甲酸丙酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 94-13-3 | 对羟基苯甲酸丙酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester | 橡胶 | 0.001% |  |  |
|  | 97-99-4 | 四氢-2-呋喃甲醇 | Tetrahydrofurfuryl alcohol | 涂料 | 按生产需要适量使用 | ND |  |
|  | 97-99-4 | 四氢-2-呋喃甲醇 | Tetrahydrofurfuryl alcohol | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 97-99-4 | 四氢-2-呋喃甲醇 | Tetrahydrofurfuryl alcohol | 油墨 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 97-99-4 | 四氢-2-呋喃甲醇 | Tetrahydrofurfuryl alcohol | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 98-00-0 | a-呋喃甲醇 | Furfuryl alcohol | 涂料 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 99-76-3 | 对羟基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester | 粘合剂 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 99-76-3 | 对羟基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 99-76-3 | 对羟基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester | 橡胶 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  | 141-22-0、13040-19-2、6865-33-4、31983-33-2和22677-47-0 | 蓖麻油酸及其锌、钙、镁盐 | Ricinoleic acid and zinc, calcium and magenesium salt | 塑料 | PVC：3.0%（蓖麻油酸锌）；PVC：2.0%（蓖麻油酸镁、蓖麻油酸钙） | 42mg/kg（蓖麻油酸：SML）；25mg/kg(SML，以锌计） |  |
|  |  | C1-C18 单和多元脂肪醇的脂肪酸酯和聚乙二醇和聚丙二醇的脂肪酸酯 | Fatty acid esters of mono and polyhydric aliphatic alcohols (C1-C18), and esters of fatty acids with polyethyleneglycol and polypropyleneglycol | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  | C8-C22脂肪酸及其铝，铵，钙，镁，钾，钠，锌盐 | C8-C22 and their aluminum, ammonium, calcium, magnesium, potassium, sodium, and zinc salts | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  | C8-C26 脂肪醇，包括乳液 | Aliphatic alcohols (C8 – C26), also in emulsified form | 纸 | 按生产需要适量使用 |  |  |
|  |  | 共聚酯与苯乙烯马来酸酯共聚体的接枝共聚物 | Copolyester –graft-styrene-maleate copolymer | 塑料 | PA：0.058% |  |  |