中华人民共和国国家标准批准发布公告2012年 第16号

来源：国家标准化管理委员会     日期：2012/8/7 9:10:27

关于批准发布GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》
国家标准第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》国家标准第1号修改单，自2012年10月1日起实施，现予以公布（见附件）。

二〇一二年七月十一日

附件：

GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》国家标准第1号修改单

一、表1更改为新表：

表 1  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Ni | V | Nb | Alt | P | S |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不大于 |  |
| 16MnDR | ≤0.20 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 | - | - | - | ≥0.020 | 0.020 | 0.010 |
| 15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 | 0.20～0.60 | ≤0.06 |  | ≥0.020 | 0.020 | 0.008 |
| 15MnNiNbDR | ≤0.18 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 | 0.30～0.70 | - | 0.015～0.040 | - | 0.020 | 0.008 |
| 09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 | 0.30～0.80 | - | ≤0.040 | ≥0.020 | 0.020 | 0.008 |

二、表2更改为新表：

表 2  力学性能、工艺性能

| 牌号 | 钢板 公称厚度/mm | 拉伸试验 |  |  | 冲击试验 |  | 180°弯曲试验 弯心直径 （b≥35mm）b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 屈服强度a ReL/（N/mm2） | 伸长率 A/% | 温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J |  |
|  |  |  | 不小于 |  |  | 不小于 |  |
| 16MnDR | 6～16 | 490～620 | 315 | 21 | -40 | 47 | d=2a |
|  | ＞16～36 | 470～600 | 295 |  |  |  | d=3a |
|  | ＞36～60 | 460～590 | 285 |  |  |  |  |
|  | ＞60～100 | 450～580 | 275 |  | -30 | 47 |  |
|  | ＞100～120 | 440～570 | 265 |  |  |  |  |
| 15MnNiDR | 6～16 | 490～620 | 325 | 20 | -45 | 60 | d=3a |
|  | ＞16～36 | 480～610 | 315 |  |  |  |  |
|  | ＞36～60 | 470～600 | 305 |  |  |  |  |
| 15MnNiNbDR | 10～16 | 530～630 | 370 | 20 | -50 | 60 | d=3a |
|  | ＞16～36 | 530～630 | 360 |  |  |  |  |
|  | ＞36～60 | 520～620 | 350 |  |  |  |  |
| 09MnNiDR | 6～16 | 440～570 | 300 | 23 | -70 | 47 | d=2a |
|  | ＞16～36 | 430～560 | 280 |  |  |  |  |
|  | ＞36～60 | 430～560 | 270 |  | -70 | 60 |  |
|  | ＞60～120 | 420～550 | 260 |  |  |  |  |
| 注：a为钢板厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a 当屈服现象不明显时，采用Rp0.2。 b 弯曲试验仲裁试样宽度b=35mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：国家标准公告:2012年第16号.doc